EXTRATO DE ATA

PREGÃO ELETRÔNICO 30/2022

O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE, através da Gerência de Licitações e Contratos do Departamento Municipal de Água e Esgotos, publica o extrato da ata para o Sistema de Registro de Preços tubos em PEAD Corrugado, obtido através do Pregão Eletrônico 30/2022, Processo Administrativo 22.10.000001958-1, sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data de assinatura da ata, conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.

FERNANDES MANÁ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP - CNPJ nº 11.274.331/0001-36

Vigência de 17/05/2022 até 16/05/2023

| Item | Cod. Mat. | Especificação do Material | Unidade | Consumo estimado anual | Marca/Modelo | Valor Unit. (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 2010706 | TUBO PARA APLICAÇÃO SANITÁRIA; SÉRIE: DIÂMETRO NOMINAL / DIÂMETRO EXTERNO / DIÂMETRO INTERNO (DN/DE/DI): 315/300MM; CONFECCIONADO EM PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; MATÉRIA PRIMA VIRGEM; RIGIDEZ ANELAR NOMINAL MÍNIMA: SN 8; CORRUGADO EXTERNAMENTE E LISO INTERNAMENTE; DUPLA PAREDE; TIPO B; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE ENTRE CORRUGAÇÕES: 1,9 MM; DIÂMETRO INTERNO MÉDIO MÍNIMO: 263,0 MM; ACOPLAGEM: PONTA, BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO; FORNECIMENTO: BARRAS DE 6 METROS COM ANEL DE VEDAÇÃO; CONFORMIDADE: ABNT NBR ISO 21138-1, 21138-3 E ISO 8772; INTERCAMBIÁVEL; COR EXTERNA: PRETA; AS SUPERFÍCIES DEVEM APRESENTAR COR E ASPECTO UNIFORMES E SEREM ISENTAS DE CORPOS ESTRANHOS, BOLHAS, FRATURAS, TRINCAS E DELAMINAÇÕES. | Metro | 1.206 | TIGRE ADS | R$ 210,00 |
| 002 | 2010707 | TUBO PARA APLICAÇÃO SANITÁRIA; SÉRIE: DIÂMETRO NOMINAL / DIÂMETRO EXTERNO / DIÂMETRO INTERNO (DN/DE/DI): 400 MM; CONFECCIONADO EM PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; MATÉRIA PRIMA VIRGEM; RIGIDEZ ANELAR NOMINAL MÍNIMA: SN 8; CORRUGADO EXTERNAMENTE E LISO INTERNAMENTE; DUPLA PAREDE; TIPO B; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE ENTRE CORRUGAÇÕES: 2,3 MM; DIÂMETRO INTERNO MÉDIO MÍNIMO: 335,0 MM; ACOPLAGEM: PONTA, BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO; FORNECIMENTO: BARRAS DE 6 METROS COM ANEL DE VEDAÇÃO; CONFORMIDADE: ABNT NBR ISO 21138-1, 21138-3 E ISO 8772; INTERCAMBIÁVEL; COR EXTERNA: PRETA; AS SUPERFÍCIES DEVEM APRESENTAR COR E ASPECTO UNIFORMES E SEREM ISENTAS DE CORPOS ESTRANHOS, BOLHAS, FRATURAS, TRINCAS E DELAMINAÇÕES. | Metro | 330 | CORR | R$ 340,00 |
| 003 | 2010725 | TUBO PARA APLICAÇÃO SANITÁRIA; SÉRIE: DIÂMETRO NOMINAL / DIÂMETRO EXTERNO / DIÂMETRO INTERNO (DN/DE/DI): 600/630 MM; CONFECCIONADO EM PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; MATÉRIA PRIMA VIRGEM; RIGIDEZ ANELAR NOMINAL MÍNIMA: SN 4; CORRUGADO EXTERNAMENTE E LISO INTERNAMENTE; DUPLA PAREDE; TIPO B; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE ENTRE CORRUGAÇÕES: 3,3 MM; DIÂMETRO INTERNO MÉDIO MÍNIMO: 527,0 MM; ACOPLAGEM: PONTA, BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO; FORNECIMENTO: BARRAS DE 6 METROS COM ANEL DE VEDAÇÃO; CONFORMIDADE: ABNT NBR ISO 21138-1, 21138-3 E ISO 8772; INTERCAMBIÁVEL; COR EXTERNA: PRETA; AS SUPERFÍCIES DEVEM APRESENTAR COR E ASPECTO UNIFORMES E SEREM ISENTAS DE CORPOS ESTRANHOS, BOLHAS, FRATURAS, TRINCAS E DELAMINAÇÕES. | Metro | 90 | CORR | R$ 500,00 |
| 004 | 2010726 | TUBO PARA APLICAÇÃO SANITÁRIA; SÉRIE: DIÂMETRO NOMINAL / DIÂMETRO EXTERNO / DIÂMETRO INTERNO (DN/DE/DI): 500MM; CONFECCIONADO EM PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; MATÉRIA PRIMA VIRGEM; RIGIDEZ ANELAR NOMINAL MÍNIMA: SN 4; CORRUGADO EXTERNAMENTE E LISO INTERNAMENTE; DUPLA PAREDE; TIPO B; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE ENTRE CORRUGAÇÕES: 2,8 MM; DIÂMETRO INTERNO MÉDIO MÍNIMO: 418,0 MM; ACOPLAGEM: PONTA, BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO; FORNECIMENTO: BARRAS DE 6 METROS COM ANEL DE VEDAÇÃO; CONFORMIDADE: ABNT NBR ISO 21138-1, 21138-3 E ISO 8772; INTERCAMBIÁVEL; COR EXTERNA: PRETA; AS SUPERFÍCIES DEVEM APRESENTAR COR E ASPECTO UNIFORMES E SEREM ISENTAS DE CORPOS ESTRANHOS, BOLHAS, FRATURAS, TRINCAS E DELAMINAÇÕES. | Metro | 120 | CORR | R$ 300,00 |
| 005 | 2010727 | TUBO PARA APLICAÇÃO SANITÁRIA; SÉRIE: DIÂMETRO NOMINAL / DIÂMETRO EXTERNO / DIÂMETRO INTERNO (DN/DE/DI): 800 MM; CONFECCIONADO EM PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; MATÉRIA PRIMA VIRGEM; RIGIDEZ ANELAR NOMINAL MÍNIMA: SN 4; CORRUGADO EXTERNAMENTE E LISO INTERNAMENTE; DUPLA PAREDE; TIPO B; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE ENTRE CORRUGAÇÕES: 4,1 MM; DIÂMETRO INTERNO MÉDIO MÍNIMO: 669,0 MM; ACOPLAGEM: PONTA, BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO; FORNECIMENTO: BARRAS DE 6 METROS COM ANEL DE VEDAÇÃO; CONFORMIDADE: ABNT NBR ISO 21138-1, 21138-3 E ISO 8772; INTERCAMBIÁVEL; COR EXTERNA: PRETA; AS SUPERFÍCIES DEVEM APRESENTAR COR E ASPECTO UNIFORMES E SEREM ISENTAS DE CORPOS ESTRANHOS, BOLHAS, FRATURAS, TRINCAS E DELAMINAÇÕES. | Metro | 36 | CORR | R$ 720,00 |
| 006 | 2010728 | TUBO PARA APLICAÇÃO SANITÁRIA; SÉRIE: DIÂMETRO NOMINAL / DIÂMETRO EXTERNO / DIÂMETRO INTERNO (DN/DE/DI): 1000 MM; CONFECCIONADO EM PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; MATÉRIA PRIMA VIRGEM; RIGIDEZ ANELAR NOMINAL MÍNIMA: SN 4; CORRUGADO EXTERNAMENTE E LISO INTERNAMENTE; DUPLA PAREDE; TIPO B; ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE ENTRE CORRUGAÇÕES: 5,0 MM; DIÂMETRO INTERNO MÉDIO MÍNIMO: 837,0 MM; ACOPLAGEM: PONTA, BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO; FORNECIMENTO: BARRAS DE 6 METROS COM ANEL DE VEDAÇÃO; CONFORMIDADE: ABNT NBR ISO 21138-1, 21138-3 E ISO 8772; INTERCAMBIÁVEL; COR EXTERNA: PRETA; AS SUPERFÍCIES DEVEM APRESENTAR COR E ASPECTO UNIFORMES E SEREM ISENTAS DE CORPOS ESTRANHOS, BOLHAS, FRATURAS, TRINCAS E DELAMINAÇÕES. | Metro | 36 | CORR | R$ 1.649,00 |

DIEGO CORREA CHAVES, Gerente Licitações e Contratos GLIC/DMAE.